| number | structure | λabs[ ] | λem [ ] |  [M−1 cm−1] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 640 | 688 | 79000 |
| 2 |  | 799 | 960 | 40000 |
| 3 |  | 1020 |  |  |
| 4 |  | 853 | 1028 | 135000 |
| 5 |  | 859 | 998 |  |
| 6 |  | 880 | 980 |  |
| 7 |  | 913 | 1030 |  |
| 8 |  | 910 | 1028 |  |
| 9 |  | 666 | 694 | 69900 |
| 10 |  | 702 | 732 | 69000 |
| 11 |  | 681 | 722 | 64000 |
| 12 |  | 640 | 688 | 73850 |
| 13 |  | 674 | 721 | 95500 |
| 14 |  | 878 | 907 | 260100 |
| 15 |  | 675 | 711 | 86000 |
| 16 |  | 694 | 741 | 100000 |
| 17 |  | 654 | 691 | 81000 |
| 18 |  | 656 | 695 | 83000 |
| 19 |  | 656 | 709 | 50000 |
| 20 |  | 653 | 692 | 31000 |
| 21 |  | 654 | 750 | 55000 |
| 22 |  | 654 | 688 | 76000 |
| 23 |  | 656 | 716 | 70000 |
| 24 |  | 688 | 714 | 95000 |
| 25 |  | 691 | 714 | 85500 |
| 26 |  | 694 | 726 | 51000 |
| 27 |  | 681 | 711 | 89000 |
| 28 |  | 689 | 719 | 74000 |
| 29 |  | 688 | 722 | 69000 |
| 30 |  | 692 | 721 | 65000 |
| 31 |  | 691 | 716 | 82000 |
| 32 |  | 786 |  | 50000 |
| 33 |  | 702 | 735 | 69000 |
| 34 |  | 688 | 722 | 66000 |
| 35 |  | 745 | 771 | 124700 |
| 36 |  | 686 | 752 | 82200 |
| 37 |  | 746 | 780 | 153000 |
| 38 |  | 774 | 822 | N.A |
| 39 |  | 703 | 730 | 61200 |
| 40 |  | 695 | 720 | 64000 |
| 41 |  | 691 | 716 |  |
| 42 |  | PBS 651 | 691 |  |
| 43 |  | 704 | 734 | 25000 |
| 44 |  | 690 |  | 81000 |
| 45 |  | 670 |  | 39000 |
| 46 |  | 655 | 682 |  |
| 47 |  | 723 | 734 | 157000 |
| 48 |  | 715 | 730 | 141000 |
| 49 |  | 793 | 841 | 95000 |
| 50 |  | 685 | 721 |  |
| 51 |  | 820 | 1002 |  |
| 52 |  | 895 | 975 | 78000 |
| 53 |  | 782 | 975 | 50500 |
| 54 |  | 740 | 826 | 57000 |
| 55 |  | 860 | 1045 |  |
| 56 |  | 675 | 965 |  |
| 57 |  | 890 | 982 | 71000 |
| 58 |  | 891 | 984 | 68000 |
| 59 |  | 904 | 993 | 70000 |
| 60 |  | 873 | 959 | 66000 |
| 61 |  | 878 | 956 | 78000 |
| 62 |  | 889 | 941 | 83000 |
| 63 |  | 911 | 1003 | 60000 |
| 64 |  | 932 | 1028 | 62000 |
| 65 |  | 889 | 977 | 60000 |
| 66 |  | 889 | 979 | 60000 |
| 67 |  | 889 | 977 | 64000 |
| 68 |  | 896 | 991 | 62000 |
| 69 |  | 889 | 979 | 68000 |
| 70 |  | 891 | 979 | 60000 |
| 71 |  | 736 | 748 | 157000 |
| 72 |  | 688 | 710 | 108000 |
| 73 |  | 721 | 732 | 162000 |
| 74 |  | 658 | 680 |  |
| 75 |  | 723 | 734 | 157000 |
| 76 |  | 715 | 730 | 141000 |
| 77 |  | 707 | 735 | 78000 |
| 78 |  | 900 | 1020 | 28000 |
| 79 |  | 910 | 1030 | 30000 |
| 80 |  | 910 | 1040 | 24000 |
| 81 |  | 900 | 1030 | 28000 |
| 82 |  | 940 | 1040 | 20000 |
| 83 |  | 920 | 1060 | 25000 |
| 84 |  | 1010 | 1180 | 20000 |
| 85 |  | 1000 | 1180 | 22000 |
| 86 |  | 896 | 1023 | 15700 |
| 87 |  | 904 | 1036 | 12500 |
| 88 |  | 902 | 1027 | 23800 |
| 89 |  | 904 | 1038 | 24500 |
| 90 |  | 539 | 541 | 48000 |
| 92 |  | 788 | 814 | 170000 |
| 93 |  | 767 | 793 | 223900 |
| 94 |  | 648 | 678 | 81000 |
| 95 |  | 664 | 672 | 78000 |
| 96 |  | 688 | 715 | 85000 |
| 97 |  | 799 | 823 | 87000 |
| 98 |  | 654 | 683 | 71600 |
| 99 |  | 655 | 683 | 87600 |
| 100 |  | 704 | 741 |  |
| 101 |  | 716 | 755 |  |
| 102 |  | 712 | 752 |  |
| 103 |  | 750 | 815 | 48000 |
| 104 |  | 650 | 673 | 79000 |
| 105 |  | 679 | 714 | 75000 |
| 106 |  | 653 | 679 | 80000 |
| 107 |  | 658 | 690 | 83000 |
| 108 |  | 684 | 728 | 70800 |
| 109 |  | 692 | 738 | 66200 |
| 110 |  | 798 | 830 | 68610 |
| 111 |  | 666 | 694 | 69900 |
| 112 |  | 676 | 712 |  |
| 113 |  | 658 | 690 | 66000 |
| 114 |  | 667 | 699 | 60700 |
| 115 |  | 651 | 685 | 45900 |
| 116 |  | 651 | 685 | 59300 |
| 117 |  | 657 | 685 | 39100 |
| 118 |  | 662 | 696 | 78000 |
| 119 |  | 681 | 715 | 70000 |
| 120 |  | 672 | 732 | 50000 |
| 121 |  | 620 | 664 | 45400 |
| 122 |  | 692 | 723 | 46400 |
| 123 |  | 654 | 699 | 45100 |
| 124 |  | 650 | 674 | 80000 |
| 125 |  | 688 | 715 | 86000 |
| 126 |  | 710 | 754 | 67000 |
| 127 |  | 667 | 711 |  |
| 128 |  | 685 | 733 |  |
| 129 |  | 855 |  |  |
| 130 |  | 656 | 685 | 81430 |
| 131 |  | 706 | 739 | 83040 |
| 132 |  | 774 | 722 | 13260 |
| 133 |  | 654 | 682 | 82280 |
| 134 |  | 658 | 686 | 74746 |
| 135 |  | 706 | 733 | 89000 |
| 136 |  | 650 | 681 |  |
| 137 |  | 606 | 774 |  |
| 138 |  | 653 | 815 | 37000 |
| 139 |  | 649 | 830 | 41000 |
| 140 |  | 708 | 754 | 77500 |
| 141 |  | 682 | 730 | 77100 |
| 142 |  | 708 | 742 | 92400 |
| 143 |  | 677 | 713 | 86700 |
| 144 |  | 670 | 763 |  |
| 145 |  | 700 | 744 |  |
| 146 |  | 689 | 960 | 40000 |
| 147 |  | 830 | 1030 | 26000 |
| 148 |  | 910 | 1060 | 170000 |
| 149 |  | 694 | 729 | 82000 |
| 150 |  | 710 | 732 | 108600 |
| 151 |  | 733 | 757 | 110000 |
| 152 |  | 650 |  | 40000 |
| 153 |  | 721 | 751 | 115000 |
| 154 |  | 665 |  | 15100 |
| 155 |  | 706 | 734 | 40300 |
| 156 |  | 818 | 896 | 15236 |
| 157 |  | 726 | 752 | 108000 |
| 158 |  | 727 | 751 | 111000 |
| 159 |  | 824 |  |  |
| 160 |  | 790 |  |  |
| 161 |  | 721 | 730 | 133900 |
| 162 |  | 751 | 758 | 130700 |
| 163 |  | 756 |  | 120000 |
| 164 |  | 864 |  | 48000 |
| 165 |  | 715 | 730 | 141000 |
| 166 |  | 688 | 710 | 108000 |
| 167 |  | 708 | 732 | 96200 |
| 168 |  | 678 | 713 | 83900 |
| 169 |  | 707 | 735 | 66500 |
| 170 |  | 668 | 692 | 113000 |
| 171 |  | 774 | 815 | 70300 |
| 172 |  | 731 | 749 | 166000 |
| 173 |  | 746 | 780 | 166000 |
| 174 |  | 796 | 813 | 172000 |
| 175 |  | 789 | 822 | 135000 |
| 176 |  | 760 |  | 155000 |
| 177 |  | 762 | 778 | 155000 |
| 178 |  | 715 | 736 | 87100 |
| 179 |  | 724 | 749 | 85100 |
| 180 |  | 685 | 721 |  |
| 181 |  | 681 | 723 | 79000 |
| 182 |  | 729 | 769 | 91100 |
| 183 |  | 793 | 841 | 95000 |
| 184 |  | 713 | 724 |  |
| 185 |  | 794 | 830 |  |
| 186 |  | 737 | 753 |  |
| 187 |  | 722 | 754 | 109647 |
| 188 |  | 746 | 762 |  |
| 189 |  | 673 | 774 |  |
| 190 |  | 591 | 654 | 25820 |
| 191 |  | 599 | 674 | 40090 |
| 192 |  | 784 | 816 |  |
| 193 |  | 788 | 814 |  |
| 194 |  | 700 |  |  |
| 195 |  | 643 | 670 |  |
| 196 |  | 792 |  |  |
| 197 |  | 655 | 682 |  |
| 198 |  | 848 |  |  |
| 199 |  | 622.67 |  |  |
| 200 |  | 624.22 |  |  |
| 201 |  | 625.32 |  |  |
| 202 |  | 629.21 |  |  |
| 203 |  | 625.98 |  |  |
| 204 |  | 625.03 |  |  |
| 205 |  | 625.57 |  |  |
| 206 |  | 626.97 |  |  |
| 207 |  | 630.89 |  |  |
| 208 |  | 627.95 |  |  |
| 209 |  | 631.97 |  |  |
| 210 |  | 626.78 |  |  |
| 211 |  | 628.28 |  |  |
| 212 |  | 626.68 |  |  |
| 213 |  | 627.32 |  |  |
| 214 |  | 629.55 |  |  |
| 215 |  | 630.48 |  |  |
| 216 |  | 629.06 |  |  |
| 217 |  | 630.35 |  |  |
| 218 |  | 629.8 |  |  |
| 219 |  | 631.82 |  |  |
| 220 |  | 667.3 |  |  |
| 221 |  | 631.14 |  |  |
| 222 |  | 612.29 |  |  |
| 223 |  | 642.99 |  |  |
| 224 |  | 684.71 |  |  |
| 225 |  | 613.29 |  |  |
| 226 |  | 622.23 |  |  |
| 227 |  | 613.89 |  |  |
| 228 |  | 669.91 |  |  |
| 229 |  | 632.08 |  |  |
| 230 |  | 600.66 |  |  |
| 231 |  | 633.19 |  |  |
| 232 |  | 617.26 |  |  |
| 233 |  | 636.21 |  |  |
| 234 |  | 657.91 |  |  |
| 235 |  | 632.73 |  |  |
| 236 |  | 618.94 |  |  |
| 237 |  | 671.07 |  |  |
| 238 |  | 601.73 |  |  |
| 239 |  | 670.16 |  |  |
| 240 |  | 619.61 |  |  |
| 241 |  | 604.05 |  |  |
| 242 |  | 644.73 |  |  |
| 243 |  | 639.23 |  |  |
| 244 |  | 614.3 |  |  |
| 245 |  | 674.18 |  |  |
| 246 |  | 661.44 |  |  |
| 247 |  | 631.44 |  |  |
| 248 |  | 669.22 |  |  |
| 249 |  | 660.39 |  |  |
| 250 |  | 634.35 |  |  |
| 251 |  | 619.69 |  |  |
| 252 |  | 614.74 |  |  |
| 253 |  | 630.06 |  |  |
| 254 |  | 639.45 |  |  |
| 255 |  | 604.17 |  |  |
| 256 |  | 605.85 |  |  |
| 257 |  | 605.24 |  |  |
| 258 |  | 622.7 |  |  |
| 259 |  | 623.1 |  |  |
| 260 |  | 634.54 |  |  |
| 261 |  | 676.3 |  |  |
| 262 |  | 672.69 |  |  |
| 263 |  | 643.11 |  |  |
| 264 |  | 665.81 |  |  |
| 265 |  | 673.69 |  |  |
| 266 |  | 666.76 |  |  |
| 267 |  | 612.9 |  |  |
| 268 |  | 650.23 |  |  |
| 269 |  | 605.73 |  |  |
| 270 |  | 643.71 |  |  |
| 271 |  | 622.34 |  |  |
| 272 |  | 625.22 |  |  |
| 273 |  | 670.81 |  |  |
| 274 |  | 623.9 |  |  |
| 275 |  | 663.62 |  |  |
| 276 |  | 646.26 |  |  |
| 277 |  | 636.66 |  |  |
| 278 |  | 656.8 |  |  |
| 279 |  | 643.5 |  |  |
| 280 |  | 611.45 |  |  |
| 281 |  | 672.41 |  |  |
| 282 |  | 656.56 |  |  |
| 283 |  | 653.83 |  |  |
| 284 |  | 642.77 |  |  |
| 285 |  | 677.71 |  |  |
| 286 |  | 600.54 |  |  |
| 287 |  | 609.85 |  |  |
| 288 |  | 655.0 |  |  |
| 289 |  | 649.46 |  |  |
| 290 |  | 674.67 |  |  |
| 291 |  | 625.14 |  |  |
| 292 |  | 644.59 |  |  |
| 293 |  | 643.41 |  |  |
| 294 |  | 631.07 |  |  |
| 295 |  | 670.81 |  |  |
| 296 |  | 675.46 |  |  |
| 297 |  | 615.8 |  |  |
| 298 |  | 624.98 |  |  |
| 299 |  | 622.46 |  |  |
| 300 |  | 658.42 |  |  |
| 301 |  | 672.09 |  |  |
| 302 |  | 675.5 |  |  |
| 303 |  | 668.66 |  |  |
| 304 |  | 603.24 |  |  |
| 305 |  | 661.49 |  |  |
| 306 |  | 653.33 |  |  |
| 307 |  | 694.68 |  |  |
| 308 |  | 704.65 |  |  |
| 309 |  | 645.87 |  |  |
| 310 |  | 651.15 |  |  |
| 311 |  | 661.14 |  |  |
| 312 |  | 658.05 |  |  |
| 313 |  | 629.42 |  |  |
| 314 |  | 615.34 |  |  |
| 315 |  | 602.29 |  |  |
| 316 |  | 671.96 |  |  |
| 317 |  | 649.93 |  |  |
| 318 |  | 694.57 |  |  |
| 319 |  | 625.04 |  |  |
| 320 |  | 678.47 |  |  |
| 321 |  | 670.18 |  |  |
| 322 |  | 675.71 |  |  |
| 323 |  | 602.35 |  |  |
| 324 |  | 672.09 |  |  |
| 325 |  | 645.71 |  |  |
| 326 |  | 635.97 |  |  |
| 327 |  | 602.66 |  |  |
| 328 |  | 603.85 |  |  |
| 329 |  | 600.67 |  |  |
| 330 |  | 605.54 |  |  |
| 331 |  | 651.96 |  |  |
| 332 |  | 674.02 |  |  |
| 333 |  | 601.79 |  |  |
| 334 |  | 655.92 |  |  |
| 335 |  | 608.11 |  |  |
| 336 |  | 627.45 |  |  |
| 337 |  | 644.64 |  |  |
| 338 |  | 611.48 |  |  |
| 339 |  | 606.67 |  |  |
| 340 |  | 626.52 |  |  |
| 341 |  | 667.59 |  |  |
| 342 |  | 604.96 |  |  |
| 343 |  | 626.28 |  |  |
| 344 |  | 701.46 |  |  |
| 345 |  | 673.87 |  |  |
| 346 |  | 602.17 |  |  |
| 347 |  | 676.28 |  |  |
| 348 |  | 651.76 |  |  |
| 349 |  | 645.69 |  |  |
| 350 |  | 686.75 |  |  |
| 351 |  | 675.9 |  |  |
| 352 |  | 693.39 |  |  |
| 353 |  | 701.64 |  |  |
| 354 |  | 617.91 |  |  |
| 355 |  | 699.99 |  |  |
| 356 |  | 623.9 |  |  |
| 357 |  | 605.95 |  |  |
| 358 |  | 677.89 |  |  |
| 359 |  | 626.92 |  |  |
| 360 |  | 601.31 |  |  |
| 361 |  | 613.84 |  |  |
| 362 |  | 666.5 |  |  |
| 363 |  | 618.67 |  |  |
| 364 |  | 601.37 |  |  |
| 365 |  | 627.95 |  |  |
| 366 |  | 710.02 |  |  |
| 367 |  | 653.89 |  |  |
| 368 |  | 636.73 |  |  |
| 369 |  | 676.69 |  |  |
| 370 |  | 687.27 |  |  |
| 371 |  | 609.5 |  |  |
| 372 |  | 615.55 |  |  |
| 373 |  | 617.04 |  |  |
| 374 |  | 601.02 |  |  |
| 375 |  | 670.23 |  |  |
| 376 |  | 604.12 |  |  |
| 377 |  | 606.66 |  |  |
| 378 |  | 616.03 |  |  |
| 379 |  | 678.61 |  |  |
| 380 |  | 601.92 |  |  |
| 381 |  | 707.02 |  |  |
| 382 |  | 625.97 |  |  |
| 383 |  | 602.18 |  |  |
| 384 |  | 622.53 |  |  |
| 385 |  | 696.77 |  |  |
| 386 |  | 680.69 |  |  |
| 387 |  | 649.54 |  |  |
| 388 |  | 604.57 |  |  |
| 389 |  | 676.34 |  |  |
| 390 |  | 611.53 |  |  |
| 391 |  | 627.91 |  |  |
| 392 |  | 609.93 |  |  |
| 393 |  | 602.52 |  |  |
| 394 |  | 700.01 |  |  |
| 395 |  | 610.8 |  |  |
| 396 |  | 705.19 |  |  |
| 397 |  | 662.22 |  |  |
| 398 |  | 705.16 |  |  |
| 399 |  | 611.54 |  |  |
| 400 |  | 605.27 |  |  |
| 401 |  | 617.47 |  |  |
| 402 |  | 616.71 |  |  |
| 403 |  | 704.46 |  |  |
| 404 |  | 660.37 |  |  |
| 405 |  | 708.52 |  |  |
| 406 |  | 640.68 |  |  |
| 407 |  | 632.68 |  |  |
| 408 |  | 634.04 |  |  |
| 409 |  | 663.35 |  |  |
| 410 |  | 611.65 |  |  |
| 411 |  | 682.52 |  |  |
| 412 |  | 606.05 |  |  |
| 413 |  | 615.39 |  |  |
| 414 |  | 630.79 |  |  |
| 415 |  | 610.66 |  |  |
| 416 |  | 607.62 |  |  |
| 417 |  | 623.84 |  |  |
| 418 |  | 617.59 |  |  |
| 419 |  | 655.94 |  |  |
| 420 |  | 654.3 |  |  |
| 421 |  | 600.89 |  |  |
| 422 |  | 677.81 |  |  |
| 423 |  | 626.86 |  |  |
| 424 |  | 607.24 |  |  |
| 425 |  | 638.83 |  |  |
| 426 |  | 603.38 |  |  |
| 427 |  | 630.3 |  |  |
| 428 |  | 672.73 |  |  |
| 429 |  | 631.2 |  |  |
| 430 |  | 646.61 |  |  |
| 431 |  | 671.55 |  |  |
| 432 |  | 603.1 |  |  |
| 433 |  | 636.36 |  |  |
| 434 |  | 605.31 |  |  |
| 435 |  | 620.41 |  |  |
| 436 |  | 706.83 |  |  |
| 437 |  | 662.3 |  |  |
| 438 |  | 603.41 |  |  |
| 439 |  | 646.65 |  |  |
| 440 |  | 607.55 |  |  |
| 441 |  | 675.73 |  |  |
| 442 |  | 706.55 |  |  |
| 443 |  | 649.39 |  |  |
| 444 |  | 600.99 |  |  |
| 445 |  | 683.05 |  |  |
| 446 |  | 618.19 |  |  |
| 447 |  | 638.76 |  |  |
| 448 |  | 618.4 |  |  |
| 449 |  | 631.56 |  |  |
| 450 |  | 636.07 |  |  |
| 451 |  | 677.9 |  |  |
| 452 |  | 607.52 |  |  |
| 453 |  | 608.48 |  |  |
| 454 |  | 647.43 |  |  |
| 455 |  | 612.36 |  |  |
| 456 |  | 635.56 |  |  |
| 457 |  | 625.95 |  |  |
| 458 |  | 680.99 |  |  |
| 459 |  | 671.52 |  |  |
| 460 |  | 673.72 |  |  |
| 461 |  | 605.13 |  |  |
| 462 |  | 669.88 |  |  |
| 463 |  | 706.12 |  |  |
| 464 |  | 661.84 |  |  |
| 465 |  | 650.26 |  |  |
| 466 |  | 612.41 |  |  |
| 467 |  | 607.6 |  |  |
| 468 |  | 707.82 |  |  |
| 469 |  | 679.79 |  |  |
| 470 |  | 656.95 |  |  |
| 471 |  | 630.5 |  |  |
| 472 |  | 602.93 |  |  |
| 473 |  | 709.17 |  |  |
| 474 |  | 637.88 |  |  |
| 475 |  | 610.03 |  |  |
| 476 |  | 606.8 |  |  |
| 477 |  | 638.47 |  |  |
| 478 |  | 662.87 |  |  |
| 479 |  | 602.28 |  |  |
| 480 |  | 615.73 |  |  |
| 481 |  | 605.94 |  |  |
| 482 |  | 703.53 |  |  |
| 483 |  | 625.45 |  |  |
| 484 |  | 613.89 |  |  |
| 485 |  | 650.88 |  |  |
| 486 |  | 620.85 |  |  |
| 487 |  | 694.49 |  |  |
| 488 |  | 705.62 |  |  |
| 489 |  | 613.32 |  |  |
| 490 |  | 602.58 |  |  |
| 491 |  | 654.7 |  |  |
| 492 |  | 605.42 |  |  |
| 493 |  | 605.45 |  |  |
| 494 |  | 607.49 |  |  |
| 495 |  | 708.49 |  |  |
| 496 |  | 611.99 |  |  |
| 497 |  | 677.74 |  |  |
| 498 |  | 631.81 |  |  |
| 499 |  | 619.57 |  |  |
| 500 |  | 616.1 |  |  |
| 501 |  | 606.14 |  |  |
| 502 |  | 616.68 |  |  |
| 503 |  | 606.1 |  |  |
| 504 |  | 649.76 |  |  |
| 505 |  | 679.01 |  |  |
| 506 |  | 630.62 |  |  |
| 507 |  | 601.26 |  |  |
| 508 |  | 625.87 |  |  |
| 509 |  | 607.59 |  |  |
| 510 |  | 673.88 |  |  |
| 511 |  | 633.89 |  |  |
| 512 |  | 637.34 |  |  |
| 513 |  | 606.98 |  |  |
| 514 |  | 634.99 |  |  |
| 515 |  | 616.26 |  |  |
| 516 |  | 715.6 |  |  |
| 517 |  | 640.64 |  |  |
| 518 |  | 610.4 |  |  |
| 519 |  | 638.95 |  |  |
| 520 |  | 743.95 |  |  |
| 521 |  | 686.26 |  |  |
| 522 |  | 667.79 |  |  |
| 523 |  | 685.67 |  |  |
| 524 |  | 604.48 |  |  |
| 525 |  | 682.16 |  |  |
| 526 |  | 608.44 |  |  |
| 527 |  | 691.32 |  |  |
| 528 |  | 637.17 |  |  |
| 529 |  | 605.78 |  |  |
| 530 |  | 624.07 |  |  |
| 531 |  | 609.06 |  |  |
| 532 |  | 613.74 |  |  |
| 533 |  | 658.13 |  |  |
| 534 |  | 688.14 |  |  |
| 535 |  | 609.1 |  |  |
| 536 |  | 709.33 |  |  |
| 537 |  | 631.45 |  |  |
| 538 |  | 600.97 |  |  |
| 539 |  | 602.2 |  |  |
| 540 |  | 616.12 |  |  |
| 541 |  | 614.51 |  |  |
| 542 |  | 617.51 |  |  |
| 543 |  | 601.33 |  |  |
| 544 |  | 606.49 |  |  |
| 545 |  | 657.86 |  |  |
| 546 |  | 666.41 |  |  |
| 547 |  | 660.37 |  |  |
| 548 |  | 713.74 |  |  |
| 549 |  | 637.73 |  |  |
| 550 |  | 605.49 |  |  |
| 551 |  | 620.24 |  |  |
| 552 |  | 714.26 |  |  |
| 553 |  | 640.46 |  |  |
| 554 |  | 602.38 |  |  |
| 555 |  | 634.25 |  |  |
| 556 |  | 649.44 |  |  |
| 557 |  | 644.8 |  |  |
| 558 |  | 621.0 |  |  |
| 559 |  | 601.62 |  |  |
| 560 |  | 626.11 |  |  |
| 561 |  | 617.16 |  |  |
| 562 |  | 668.16 |  |  |
| 563 |  | 667.18 |  |  |
| 564 |  | 619.86 |  |  |
| 565 |  | 618.98 |  |  |
| 566 |  | 616.39 |  |  |
| 567 |  | 615.78 |  |  |
| 568 |  | 713.37 |  |  |
| 569 |  | 673.39 |  |  |
| 570 |  | 606.43 |  |  |
| 571 |  | 691.58 |  |  |
| 572 |  | 606.93 |  |  |
| 573 |  | 674.75 |  |  |
| 574 |  | 606.79 |  |  |
| 575 |  |  |  |  |