| number | structure | λabs[nm] | λem [nm] |  [M−1 cm−1] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 640 in CHCl3 | 688 in CHCl3 | 79000 |
| 2 |  | PBS (pH=7.4) + 20% DMSO 799 | 960 | 40000 |
| 3 |  | 1020 |  |  |
| 4 |  | DMSO 853 | 1028 | 135000 |
| 5 |  | DMSO 859 | 998 |  |
| 6 |  | DMSO 880 | 980 |  |
| 7 |  | DMSO 913 | 1030 |  |
| 8 |  | DMSO 910 | 1028 |  |
| 9 |  | DMSO 666 | 694 | 69900 |
| 10 |  | CHCl₃ 702 | 732 | 69000 |
| 11 |  | CHCl₃ 681 | 722 | 64000 |
| 12 |  | Toluene 640 | 688 | 73850 |
| 13 |  | Toluene 674 | 721 | 95500 |
| 14 |  | Toluene 878 | 907 | 260100 |
| 15 |  | 675 | 711 | 86000 |
| 16 |  | CHCl₃ 694 | 741 | 100000 |
| 17 |  | Toluene 654 | 691 | 81000 |
| 18 |  | Toluene 656 | 695 | 83000 |
| 19 |  | Toluene 656 | 709 | 50000 |
| 20 |  | Toluene 653 | 692 | 31000 |
| 21 |  | Toluene 654 | 750 | 55000 |
| 22 |  | Toluene 654 | 688 | 76000 |
| 23 |  | Toluene 656 | 716 | 70000 |
| 24 |  | Ethanol 688 | 714 | 95000 |
| 25 |  | Ethanol 691 | 714 | 85500 |
| 26 |  | CHCl₃ 694 | 726 | 51000 |
| 27 |  | CHCl₃ 681 | 711 | 89000 |
| 28 |  | Buffer 689 | 719 | 74000 |
| 29 |  | Buffer 688 | 722 | 69000 |
| 30 |  | Buffer 692 | 721 | 65000 |
| 31 |  | MeOH 691 | 716 | 82000 |
| 32 |  | Buffer 786 |  | 50000 |
| 33 |  | CHCl₃ 702 | 735 | 69000 |
| 34 |  | Buffer 688 | 722 | 66000 |
| 35 |  | In Toluene 745 | 771 | 124700 |
| 36 |  | 686 | 752 | 82200 |
| 37 |  | 746 | 780 | 153000 |
| 38 |  | in DMSO 774 | 822 | N.A |
| 39 |  | in DMSO 703 | 730 | 61200 |
| 40 |  | In H2O 695 | 720 | 64000 |
| 41 |  | In MeOH 691 | 716 | N.A |
| 42 |  | In PBS 651 | 691 | N.A |
| 43 |  | in DMSO 704 | 734 | 25000 |
| 44 |  | 690 |  | 81000 |
| 45 |  | 670 |  | 39000 |
| 46 |  | MeCN 655 | 682 |  |
| 47 |  | CHCl3 723 | 734 | 157000 |
| 48 |  | CHCl3 715 | 730 | 141000 |
| 49 |  | 793 | 841 | 95000 |
| 50 |  | 685 | 721 |  |
| 51 |  | 820 | 1002 |  |
| 52 |  | 甲苯895 | 975 | 78000 |
| 53 |  | 甲苯782 | 975 | 50500 |
| 54 |  | 甲苯 740 | 826 | 57000 |
| 55 |  | in DMSO 860 | 1045 |  |
| 56 |  | 675 | 965 |  |
| 57 |  | 890 in DMSO | 982 in DMSO | 71000 |
| 58 |  | 891 in DMSO | 984 in DMSO | 68000 |
| 59 |  | 904 in DMSO | 993 in DMSO | 70000 |
| 60 |  | 873 in DMSO | 959 in DMSO | 66000 |
| 61 |  | 878 in DMSO | 956 in DMSO | 78000 |
| 62 |  | 889 in DMSO | 941 in DMSO | 83000 |
| 63 |  | 911 in DMSO | 1003 in DMSO | 60000 |
| 64 |  | 932 in DMSO | 1028 in DMSO | 62000 |
| 65 |  | 889 in DMSO | 977 in DMSO | 60000 |
| 66 |  | 889 in DMSO | 979 in DMSO | 60000 |
| 67 |  | 889 in DMSO | 977 in DMSO | 64000 |
| 68 |  | 896 in DMSO | 991 in DMSO | 62000 |
| 69 |  | 889 in DMSO | 979 in DMSO | 68000 |
| 70 |  | 891 in DMSO | 979 in DMSO | 60000 |
| 71 |  | 736 in CHCl3 | 748 in CHCl3 | 157000 |
| 72 |  | 688 in CHCl3 | 710 in CHCl3 | 108000 |
| 73 |  | 721 in CHCl3 | 732 in CHCl3 | 162000 |
| 74 |  | 658 in CHCl3 | 680 in CHCl3 |  |
| 75 |  | 723 in CHCl3 | 734 in CHCl3 | 157000 |
| 76 |  | 715 in CHCl3 | 730 in CHCl3 | 141000 |
| 77 |  | 707 in CHCl3 | 735 in CHCl3 | 78000 |
| 78 |  | 900 | 1020 | 28000 |
| 79 |  | 910 | 1030 | 30000 |
| 80 |  | 910 | 1040 | 24000 |
| 81 |  | 900 | 1030 | 28000 |
| 82 |  | 940 | 1040 | 20000 |
| 83 |  | 920 | 1060 | 25000 |
| 84 |  | 1010 | 1180 | 20000 |
| 85 |  | 1000 | 1180 | 22000 |
| 86 |  | 896 | 1023 | 15700 |
| 87 |  | 904 | 1036 | 12500 |
| 88 |  | 902 | 1027 | 23800 |
| 89 |  | 904 | 1038 | 24500 |
| 90 |  | 539 | 541 | 48000 |
| 92 |  | 788 | 814 | 170000 |
| 93 |  | 767 | 793 | 223900 |
| 94 |  | 648 | 678 | 81000 |
| 95 |  | 664 nm | 672 nm | 78000 |
| 96 |  | 688 | 715 | 85000 |
| 97 |  | 799 | 823 | 87000 |
| 98 |  | 654 | 683 | 71600 |
| 99 |  | 655 | 683 | 87600 |
| 100 |  | 704 | 741 |  |
| 101 |  | 716 | 755 |  |
| 102 |  | 712 | 752 |  |
| 103 |  | 750 | 815 | 48000 |
| 104 |  | 650 | 673 | 79000 |
| 105 |  | 679 | 714 | 75000 |
| 106 |  | 653 | 679 | 80000 |
| 107 |  | 658 | 690 | 83000 |
| 108 |  | 684 | 728 | 70800 |
| 109 |  | 692 | 738 | 66200 |
| 110 |  | 798 | 830 | 68610 |
| 111 |  | 666 | 694 | 69900 |
| 112 |  | 676 | 712 |  |
| 113 |  | 658 | 690 | 66000 |
| 114 |  | 667 | 699 | 60700 |
| 115 |  | 651 | 685 | 45900 |
| 116 |  | 651 | 685 | 59300 |
| 117 |  | 657 | 685 | 39100 |
| 118 |  | 662 ACN | 696 | 78000 |
| 119 |  | 681 ACN | 715 | 70000 |
| 120 |  | 672 ACN | 732 | 50000 |
| 121 |  | 620 | 664 | 45400 |
| 122 |  | 692 | 723 | 46400 |
| 123 |  | 654 | 699 | 45100 |
| 124 |  | 650 | 674 | 80000 |
| 125 |  | 688 | 715 | 86000 |
| 126 |  | 710 | 754 | 67000 |
| 127 |  | 667 | 711 |  |
| 128 |  | 685 THF | 733 |  |
| 129 |  | 855 THF |  |  |
| 130 |  | 656 | 685 | 81430 |
| 131 |  | 706 | 739 | 83040 |
| 132 |  | 774 | 722 | 13260 |
| 133 |  | 654 THF | 682 | 82280 |
| 134 |  | 658 THF | 686 | 74746 |
| 135 |  | 706 | 733 | 89000 |
| 136 |  | 650 | 681 |  |
| 137 |  | 606 | 774 |  |
| 138 |  | 653 | 815 | 37000 |
| 139 |  | 649 | 830 | 41000 |
| 140 |  | 708 | 754 | 77500 |
| 141 |  | 682 | 730 | 77100 |
| 142 |  | 708 | 742 | 92400 |
| 143 |  | 677 | 713 | 86700 |
| 144 |  | 670 | 763 |  |
| 145 |  | 700 | 744 |  |
| 146 |  | 689 | 960 | 40000 |
| 147 |  | 830 | 1030 | 26000 |
| 148 |  | 910 | 1060 | 170000 |
| 149 |  | 694 | 729 | 82000 |
| 150 |  | 710 | 732 | 108600 |
| 151 |  | 733 ACN | 757 | 110000 |
| 152 |  | 650 |  | 40000 |
| 153 |  | 721 | 751 | 115000 |
| 154 |  | 665 |  | 15100 |
| 155 |  | 706 | 734 | 40300 |
| 156 |  | 818 | 896 | 15236 |
| 157 |  | 726 | 752 | 108000 |
| 158 |  | 727 | 751 | 111000 |
| 159 |  | 824 |  |  |
| 160 |  | 790 |  |  |
| 161 |  | 721 | 730 | 133900 |
| 162 |  | 751 | 758 | 130700 |
| 163 |  | 756 |  | 120000 |
| 164 |  | 864 |  | 48000 |
| 165 |  | 715 | 730 | 141000 |
| 166 |  | 688 | 710 | 108000 |
| 167 |  | 708 | 732 | 96200 |
| 168 |  | 678 | 713 | 83900 |
| 169 |  | 707 | 735 | 66500 |
| 170 |  | 668 | 692 | 113000 |
| 171 |  | 774 | 815 | 70300 |
| 172 |  | 731 | 749 | 166000 |
| 173 |  | 746 | 780 | 166000 |
| 174 |  | 796 | 813 | 172000 |
| 175 |  | 789 | 822 | 135000 |
| 176 |  | 760 |  | 155000 |
| 177 |  | 762 | 778 | 155000 |
| 178 |  | 715 | 736 | 87100 |
| 179 |  | 724 | 749 | 85100 |
| 180 |  | 685 | 721 |  |
| 181 |  | 681 | 723 | 79000 |
| 182 |  | 729 | 769 | 91100 |
| 183 |  | 793 | 841 | 95000 |
| 184 |  | 713 | 724 |  |
| 185 |  | 794 | 830 |  |
| 186 |  | 737 | 753 |  |
| 187 |  | 722 | 754 | 109647 |
| 188 |  | 746 | 762 |  |
| 189 |  | 673 | 774 |  |
| 190 |  | 591 | 654 | 25820 |
| 191 |  | 599 | 674 | 40090 |
| 192 |  | 784 | 816 |  |
| 193 |  | 788 | 814 |  |
| 194 |  | 700 |  |  |
| 195 |  | 643 | 670 |  |
| 196 |  | 792 |  |  |
| 197 |  | 655 | 682 |  |
| 198 |  | 848 |  |  |