| number | structure | λabs[nm] | λem [nm] |  [M−1 cm−1] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 640 in CHCl3 | 688 in CHCl3 | 79000 |
| 2 |  | 664 nm | 672 nm | 78000 |
| 3 |  | 688 | 715 | 85000 |
| 4 |  | 799 | 823 | 87000 |
| 5 |  | 654 | 683 | 71600 |
| 6 |  | 655 | 683 | 87600 |
| 7 |  | 704 | 741 |  |
| 8 |  | 716 | 755 |  |
| 9 |  | 712 | 752 |  |
| 10 |  | 750 | 815 | 48000 |
| 11 |  | 650 | 673 | 79000 |
| 12 |  | 679 | 714 | 75000 |
| 13 |  | 653 | 679 | 80000 |
| 14 |  | 658 | 690 | 83000 |
| 15 |  | 684 | 728 | 70800 |
| 16 |  | 692 | 738 | 66200 |
| 17 |  | 798 | 830 | 68610 |
| 18 |  | 666 | 694 | 69900 |
| 19 |  | 676 | 712 |  |
| 20 |  | 658 | 690 | 66000 |
| 21 |  | 667 | 699 | 60700 |
| 22 |  | 651 | 685 | 45900 |
| 23 |  | 651 | 685 | 59300 |
| 24 |  | 657 | 685 | 39100 |
| 25 |  | 662 ACN | 696 | 78000 |
| 26 |  | 681 ACN | 715 | 70000 |
| 27 |  | 672 ACN | 732 | 50000 |
| 28 |  | 620 | 664 | 45400 |
| 29 |  | 692 | 723 | 46400 |
| 30 |  | 654 | 699 | 45100 |
| 31 |  | 650 | 674 | 80000 |
| 32 |  | 688 | 715 | 86000 |
| 33 |  | 710 | 754 | 67000 |
| 34 |  | 667 | 711 |  |
| 35 |  | 685 THF | 733 |  |
| 36 |  | 855 THF |  |  |
| 37 |  | 656 | 685 | 81430 |
| 38 |  | 706 | 739 | 83040 |
| 39 |  | 774 | 722 | 13260 |
| 40 |  | 654 THF | 682 | 82280 |
| 41 |  | 658 THF | 686 | 74746 |
| 42 |  | 706 | 733 | 89000 |
| 43 |  | 650 | 681 |  |
| 44 |  | 606 | 774 |  |
| 45 |  | 653 | 815 | 37000 |
| 46 |  | 649 | 830 | 41000 |
| 47 |  | 708 | 754 | 77500 |
| 48 |  | 682 | 730 | 77100 |
| 49 |  | 708 | 742 | 92400 |
| 50 |  | 677 | 713 | 86700 |
| 581 |  | 670 | 763 |  |
| 52 |  | 700 | 744 |  |
| 53 |  | 689 | 960 | 40000 |
| 54 |  | 830 | 1030 | 26000 |
| 55 |  | 910 | 1060 | 170000 |
| 56 |  | 694 | 729 | 82000 |
| 57 |  | 710 | 732 | 108600 |
| 58 |  | 733 ACN | 757 | 110000 |
| 59 |  | 650 |  | 40000 |
| 60 |  | 721 | 751 | 115000 |
| 61 |  | 665 |  | 15100 |
| 62 |  | 706 | 734 | 40300 |
| 63 |  | 818 | 896 | 15236 |
| 64 |  | 726 | 752 | 108000 |
| 65 |  | 727 | 751 | 111000 |
| 66 |  | 824 |  |  |
| 67 |  | 790 |  |  |
| 68 |  | 721 | 730 | 133900 |
| 69 |  | 751 | 758 | 130700 |
| 70 |  | 756 |  | 120000 |
| 71 |  | 864 |  | 48000 |
| 72 |  | 715 | 730 | 141000 |
| 73 |  | 688 | 710 | 108000 |
| 74 |  | 708 | 732 | 96200 |
| 75 |  | 678 | 713 | 83900 |
| 76 |  | 707 | 735 | 66500 |
| 77 |  | 668 | 692 | 113000 |
| 78 |  | 774 | 815 | 70300 |
| 79 |  | 731 | 749 | 166000 |
| 80 |  | 746 | 780 | 166000 |
| 81 |  | 796 | 813 | 172000 |
| 82 |  | 789 | 822 | 135000 |
| 83 |  | 760 |  | 155000 |
| 84 |  | 762 | 778 | 155000 |
| 85 |  | 715 | 736 | 87100 |
| 86 |  | 724 | 749 | 85100 |
| 87 |  | 685 | 721 |  |
| 88 |  | 681 | 723 | 79000 |
| 89 |  | 729 | 769 | 91100 |
| 90 |  | 793 | 841 | 95000 |
| 91 |  | 713 | 724 |  |
| 92 |  | 794 | 830 |  |
| 93 |  | 737 | 753 |  |
| 94 |  | 722 | 754 | 109647 |
| 95 |  | 746 | 762 |  |
| 96 |  | 673 | 774 |  |
| 97 |  | 591 | 654 | 25820 |
| 98 |  | 599 | 674 | 40090 |
| 99 |  | 784 | 816 |  |
| 100 |  | 788 | 814 |  |